# AeroShell Grease 33

Авиационная пластичная смазка

AeroShell Grease 33 представляет собой синтетическую универсальную авиационную смазку, состоящую из литиевого комплекса, загущающего синтетическое базовое масло, с присадками, замедляющими коррозию и окисление, и, придающими смазке, хорошие несущие свойства. Диапазон рабочих температур от -73С до +121С.

Область применения

Многие годы эксплуатанты воздушных судов находились в поиске рационализации смазок, используемых на воздушных судах, и сокращения числа различных смазок в своих материально-производственных запасах. Не так давно Боинг стал заниматься исследованиями новой, многоцелевой смазки с ингибиторами коррозии. Целью исследований была смазка на неглинистой основе, которая бы обеспечила более долгий пробег для компонентов и механизмов и обеспечила улучшенную водо- и коррозионностойкость. Это привело к появлению новой спецификации Боинг BMS 3-33.

Вследствие наличия широкого диапазона рабочих температур, нагрузок и других условий, требующихся для различных деталей самолета, для повседневного ухода за оборудованием, включающего смазку деталей самолета, применяется несколько различных типов смазок с различными желательными свойствами. Боинг, в соответствии со своей спецификацией BMS 33, учитывала свойства различных типов смазок, используемых в самолетах, и написала спецификацию для смазки, которая бы обеспечила улучшенную производительность и которая могла бы использоваться в возможно широчайшем круге использования смазки.

AeroShell Grease 33 одобрена BMS 33 и предлагает более улучшенные производительные свойства, чем требует данная спецификация.

AeroShell Grease 33 может использоваться для ежедневного смазывания на самолетах Боинг, где требуется спецификация MIL-PRF-23827C или BMS 3-24(AeroShell Grease 16). AeroShell Grease 33 также может использоваться на самолетах Боинг в некоторых случаях, когда применяется MIL-G-21164(AeroShell Grease 17). Рассматриваются и другие случаи применения на самолетах Боинг, которые требуют использования спецификации MIL-G-21164 и других смазки, и Боинг должным образом издаёт в деталях информацию по полному диапазону применения. Для уточнения текущего состояния  обращайтесь к последнему изданию Сервисного Письма Боинга «BMS 3-33 общее назначение авиасмазок».

AeroShell Grease 33 может использоваться для ежедневного смазывания на самолетах, производимых McDonnell, Douglas, Airbus, Bae Regional Aircraft, Canadair, Lockheed, Embraer, Fokker и Gulfstream где требуется спецификация MIL-PRF-23827C (за исключением колесных подшипников, применяющихся при температурах выше 121С, и скользящих поверхностей, требующих дисульфид молибдена).

Другие производители самолетов оценивают  AeroShell Grease 33 с целью  одобрения её для использования на своих самолетах. Следует регулярно сверяться с этими производителями для выяснения последних изменений. Использование AeroShell Grease 33 обеспечивает следующие преимущества:

- снижение материально-производ-ственных затрат,

- улучшенная ремонтопригодность (одна профилирующая смазка для большинства случаев применения),

- сокращение трудовых затрат на техническое обслуживание,

- снижение возможности неправильного применения продукта.

AeroShell Grease 33 содержит синтети-ческое масло и ее не следует ис-пользовать в контакте с некоторыми уплотнительными материалами.

### Спецификации

AeroShell Grease 33 отвечает требованиям следующих спецификаций:

- одобрено MIL-PRF-23827C (Type I),

- G-354,

- одобрено BMS 3-33A.

Охрана здоровья и окружающей среды

При соблюдении правил личной и произ-водственной гигиены, а также надлежа-щем использовании в рекомендуемых об-ластях применения AeroShell Grease 33 не представляет опасности для здоровья и угрозы для окружающей среды.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопас-ности Shell.

Рекомендации

Рекомендации по применению смазок в областях, не указанных в данном инфор-мационном листке, могут быть получены у представителя фирмы Шелл.

#### Типичные физико-химические характеристики

| Характерные свойства | BMS 3-33A | AeroShell Grease 33 |
| --- | --- | --- |
| Тип масла | Синтетическое углеводородное / сложноэфирное | Синтетическое углеводородное / сложноэфирное |
| Загуститель | Литийный комплекс | Литийный комплекс |
| Вязкость базового масла, мм2/с при -40°С при 40°С при 100°С | - - - | 1840 14,2 3,4 |
| Рабочий температурный диапазон, °С | от -73 до +121 | от -73 до 121 |
| Температура каплепадения, °С | - | 216 |
| Пенетрация после перемешивания при 25°С | от 265 до 315 | 297 |
| Пенетрация в состоянии покоя (без перемешивания) при 25°С | - | 290 |
| Испытание на стабильность к окислению в бомбе с 758 КПа (110 пси) при 99°С 100 часов, КПа (пси) 500 часов, КПа (пси) | макс. 70 (10) макс. 105 (15) | 3,5 (0,5) 34 (5) |
| Маслоотделение при 177°С через 30 часов, % масс | - | 2,0 |
| Тест на устойчивость к вымыванию водой, потери при 41°С, % масс | макс. 7,5 | <6 |
| Потери на испарение, 500 часов при 121°С, % масc | макс. 10 | <10 |
| Среднее число Герца, кг | - | 60 |
| Эксплуатация антифрикционного подшипника при 121°С, в часах | - | 1200 и выше |
| Медная коррозия 24 часа при 100°С | - | Выдерживает |
| Защита подшипника 2 суток при 52°С | - | Выдерживает |
| Цвет | Сине-зеленый | Зеленый |

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Shell.