Коллекция Batik

Микровелюр Batik — это одна из добротных коллекций обивочных тканей, которая отличается от других микровелюров структурой, плетением, прочностью и ценой. Цвета в коллекции красочные и в тоже время имеют богатые приглушенные оттенки.

Коллекция Batik, благодаря шелковистым ворсинкам, выглядит достаточно презентабельно и дорого, как в лучших европейских домах, но при этом имеет доступную цену. Материал придает помещению стиль и уют, добавляет ему изысканности.

Благодаря технологии производства, ткань может похвастаться своими эксплуатационными свойствами. Производится путем плотного нанесения ворса на основу, высушивания и окрашивания. Относится к экологичным за счет гипоаллергенности и антистатичности. Микровелюр Batik имеет возможность пропускать воздух, но при этом отталкивать грязь. Устойчив к попаданию прямых солнечных лучей.

Особенности коллекции Batik:

- Пористая структура. Достигается путем застывания обычного клея, образуя при этом эластичную поверхность, способную пропускать воздух. Именно это свойство дает возможность называть эту ткань как «дышащую».

- Износостойкость. Ткани Batik очень хорошо переносят частые стирки, химчистку, не стираются при частом трении.

- Особое плетение. По структуре оно похоже на пчелиные соты. Благодаря этому ткань служит долго, не теряя своего внешнего вида.

При поиске современной и изысканной ткани для обивки рекомендуется не проходить мимо коллекции Batik!

Колоркарта

# Характеристики

# ГОСТ 24220-80 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

| наименование | Batik |
| --- | --- |
| материал | микровелюр |
| состав | 100% pl |
| ширина ткани, см | 142 см |
| Вес, гр./м.п. | 510 |
| устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 4 4 4 |
| стойкость к истиранию (Martindale Test) | 50 000 |

# Уход за тканями коллекции Batik.

| ручная стирка при температуре не выше 30 градусов | химическая чистка допустима с обычными реагентами (перхлорэтилен или гидрокарбонат) | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере | гладить при средней температуре (max 110 градусов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |